СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплексная пищевая добавка

Краситель пищевой натуральный

# Диоксид титана 0062

| Состав | Диоксид титана Е171, глицерин Е422, вода |
| --- | --- |
| Внешний вид | Белая вязкая суспензия |
| Запах | Слабый, свойственный запаху сырья |
| Доля красящих веществ, % масс. | 29 - 31 |
| Растворимость | Водорастворим |
| Область применения | В пищевой промышленности в соответствии с Едиными требованиями |
| Показатели безопасности: |  |
| Свинец, мг/кг | Не более 10,0 |
| Мышьяк, мг/кг | Не более 3,0 |
| Кадмий, мг/кг | Не более 1,0 |
| Ртуть, мг/кг | Не более 1,0 |
| Плесени, КОЕ/г, не более | 100 |
| Масса продукта (г), в которой не допускаются: |  |
| БГКП (колиформы) | 5,0 |
| Патогенные (в том числе сальмонеллы) | 25 |
| Условия хранения | В герметично закрытой емкости, в прохладном месте (5-20оС), защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Перед применением емкость с красителем желательно перемешать. |
| Упаковка | Герметичные ведра из пищевого полиэтилена объемом 1, 2, 5, 10, 20 л. |
| Рекомендуемый срок хранения (в оригинальной невскрытой ёмкости) | 10 месяцев. |
| Дата | 23.04.14 |

Изготовитель: ООО «БАРГУС продакшн», 188501, Ленинградская область , Ломоносовский район, д.Санино, Российская Федерация.